# 그린방수마스터 시방서

| 도장 순서 | 제품명 규격번호 | 도장횟수 | 도막두께 | 이론 소요량 | 실소요량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하도 | 그린방수마스터하도 | 1 | 50㎛ | 0.138 L/㎡ | 0.154 L/㎡ | LOSS율 10% |
| 중도 | 그린방수마스터중도 | 1 | 300㎛ | 0.810 kg/㎡ | 0.852 kg/㎡ | LOSS율 5% |
| 상도 | 그린방수마스터상도 | 1 | 45㎛ | 0.088 L/㎡ | 0.126 L/㎡ | LOSS율 30% |
| 합계 |  | 3~4 | 3,095㎛ |  |  |  |

그린방수마스터중도(노출형 우레탄 도막 방수재)(3mm)

본 시방은 도면에 표기된 우레탄 노출형 방수공사에 적용하며 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 도료로서 삼화페인트 또는 동등이상 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

그린방수마스터중도는 MOCA, 6대 유해 프탈레이트 및 4대 중금속을 사용하지 않는 우레탄 수지를 주성분으로 설계된 친환 경 옥상 방수용 중도 도료입니다. 건축기재의 기온차에 따른 수축팽창시의 견딤성이 좋아 수분이 균열부분으로 침투하는 것을 방지해주며 내수성, 내한성이 우수하고 접착력, 내구력 및 도막강도가 강하여 건축물의 내구성을 높여줍니다.

## 나. 적용범위

각종 토목, 건축물의 옥상 및 기타 부위의 방수용 도료

## 다. 시	공

| 표면처리 | - 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다.(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생) - 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) - 고강도 콘크리트(260kgf/㎠ 이상)인 경우에는, 그랑인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시 해야 합니다. - 적합한 PH값은7~9이다.(표면함수율 6% 이하) - 틈새나 홈은 슈퍼에폭씰로 메꾸어 주고 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING후 폴리에칠렌 BACK UP재를 넣고 우레탄 실란트 로 SEALING하고 표면조정 후 도장한다. - 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다. |
| --- | --- |
| 도장사양 | 하도 : 그린방수마스터하도,그린방수마스터속건형하도: 50㎛중도 : 그린방수마스터중도: 3,000㎛ 상도 : 그린방수마스터상도: 45㎛ |
| 도장순서 | ① 부가세별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음. ③ 시공비 별도 |
|  | 1) 하 도 - 바탕처리가 끝난 후 그린방수마스터하도를 로라 또는 붓으로 50㎛ 1회 도장한다. - 표면에 충분히 스며들도록 도포한다. - 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다. - 하도 처리 안된 부분은 중도 도장시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포해야 한다. - 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 얇게 추가 도장한다. |
|  | 2) 보 강 - 하도 도장 후 중도 도장 전 부직포 혹은 유리 섬유를 이용하여 크렉 부위 및 벽과 바닥사이 들뜬 공간에 적용한다. 양생된 벽과 바닥에 혹은 크렉부위에 100m/m 로 미리 절단한 포(섬유)를 길이로 나열하며 그린방수마스터중도를 도포한다. 도포된 포(섬유)가 양생되면 3)의 중도 도장 공정으로 진행한다. |
| 제품별 도장방법 | 3) 중 도 - 하도 도장후 6시간이상 48시간 이내에 하도 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및 도막두께 0.5mm에대한 소요량을 정확히 계 산하여 그린방수마스터중도의 주제와 경화제를 무게비 4:1로 혼합한다. - 그린방수마스터중도의 주제와 경화제를 전동교반기로 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 총 도막두께가 0.5mm로 SCRAPING 도장한다. - 이때 소지기공에 의한 핀홀, 부풀음 발생시 발생부위를 제거한 후 우레탄실란트로 메꿈 후 후속도장한다. |

(주) 인코개발

|  | 4) 상 도 - 중도 도장 완료 후 1일 이후 2일 이내에 그린방수마스터상도의 주제와 경화제를 부피비 6.3:1로 충분히 혼합한 후 45㎛ 1회 도장한다. (NON-SLIP성을 부여할 경우 SPATTERING 도장한다.) - 가사시간 이내에 사용할 양만큼만 혼합 사용하고 희석제 우레탄1000신나를 5% 이내(도료부피비) 희석하여 도장한다. |
| --- | --- |
| 도장시 주의사항 | - 도장시나 경화시 주위온도는 5℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점 온도보다 최소 3℃ 이상이어야 한 다. - 하도 도장 또는 중도 도장 후 재도장 시 비나 눈이 내린 경우 층간 접착력이 불량해질 우려가 있으므로 그린방수마스터하도를 얇게 도 장한다.(특히 중도 도막이 수분(비, 눈, 이슬 또는 수분의 응축)에 노출될 경우 표면에 이물질이 발생할 수 있으므로 이물질 발생 시 반드 시 우레탄1000신나 세척, 하도를 희석하여 최대한 얇게 추가 도장한 후 후속 도장을 실시하십시오.) - 중도, 상도는 도장하기전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 전동 교반기 (RPM 1,000~1,500로) 약 2~3분간 균일하게 혼합하여 사용 한다. - 봄, 가을의 이른 아침시간에는 수분응축(소지온도가 이슬점온도보다 낮을 때 발생되는 현상) 및 안개등에 의해 도장면에 수분이 존재할 수 있으니 작업을 피한다.(부풀음, 부착불량 발생) 특히, 안개다발지역은 아침시간에 작업을 피한다. - 콘크리트 내부의 기공으로 탄성층 도포시 기포가 발생될 수 있으므로 소지에 대한 기포 발생 여부를 사전 점검하여 중도물량 일부로 SCRAPING ( 약 0.5mm ) 하고 20℃에서 최소 24시간 경과후 잔량의 중도로서 총 도막두께가 3mm가 되도록 시공한다. - 상도 NON -SLIP 도장시 SPATTERING 무늬의 크기는 사전 시험도장을 통해 도장상태 및 도막상태를 점검후 전면 도장한다.( AIR SPRAY 도장 ) - 옥외 작업시 하절기 폭염(대기온도 28℃ 이상의 기온)이 예상되는 날에는 작업하지 마십시오. 단, 불가피한 경우에는 신나를 희석하지 말고 가급적 늦은 오후(오후 4시 이후)에 도장하도록 합니다. 이때, 하도 도장후 6시간 이상 48시간 이내에 중도작업을 실시하십시오. - 우레탄 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히 시공하여야 한다. - 피도면이 매끄러울 경우(하도 도장시 스며들지 않을 경우) 우레탄 하도 기술자료를 참조하여 도장한다. - 혼합 교반시 도장면의 오염을 방지하기 위해 깔판을 사용하거나 시공면위에서 혼합, 교반작업을 피하여야 한다. - 본 제품은 대기 온도에 따라 건조속도를 조정한 제품으로 하절기용 제품을 대기 온도가 낮을 때 사용하면 표면결함이 발생할 가능성 이 높으므로 주의하여야 한다. - 저온에서의 혼합불량과 작업성 향상을 위해 추천신나를 사용할 수 있으나 과량 사용시 건조불량 및 도막경도 저하, 크랙 현상이 발생 될 수 있다. - 특히 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시신나, 락카신나 또는 사제신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 말아야 한다. |

(주) 인코개발

# 방수공사사진

▲바닥면갈이

▲크렉보수 및 하도방수처리

▲크렉부 및 이음부 포(유리섬유)보강

# 방수공사사진

▲중도 방수제 도포

▲상도방수제 도포

▲완성